| ICS | 23.040.60 |
| --- | --- |
| CCS | J 15 |

团体标准

T/CHIDA XXXX—2024

疏浚工程用无肋板平面法兰钢管

Steel pipe with flat flanges for dredging engineering

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

中国疏浚协会  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  符号	2

5  结构及标记	3

5.1  结构	3

5.2  标记	8

6  技术要求	8

6.1  材料	8

6.2  焊缝	9

6.3  外观	9

6.4  尺寸偏差	9

6.5  静水压力	10

6.6  无损检验	10

6.7  涂装	10

7  试验方法	10

7.1  材料	10

7.2  焊缝	11

7.3  外观	11

7.4  尺寸偏差	11

7.5  静水压力	11

7.6  无损检验	11

7.7  涂装	11

8  检验规则	11

8.1  检验分类	11

8.2  组批	11

8.3  型式检验	11

8.4  出厂检验	12

9  交付文件	12

附录A（资料性）  记忆芯片的安装方式	13

附录B（资料性）  法兰钢管材质选用	14

参考文献	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏巨鑫石油钢管有限公司提出。

本文件由中国疏浚协会归口。

本文件起草单位：江苏巨鑫石油钢管有限公司、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本文件为首次发布。

引言

近年来，疏浚技术及其装备朝着大型化、高排压方向发展，对疏浚用排泥设备的适应性、可靠性的要求越来越高。由于国内、外各疏浚公司执行各自企业的排泥管控制标准且标准参数存在差异，导致产品结构各不相同，排泥管通用性和互换性较差，在很多工程项目中需要资源的重复投入和使用，从而严重限制了排泥管社会化、规模化的制造、配置、储运等资源的合理利用，造成资源浪费。

为了推进疏浚用排泥设备的绿色发展、循环发展和低碳发展，加快形成节约资源和保护环境的空间格局，特编制了疏浚工程用无肋板平面法兰钢管标准。

本文件的制定有利于实现疏浚工程用无肋板平面法兰钢管的规范化和通用性，可大幅降低工程施工成本，满足国内、外各大疏浚公司对无肋板平面法兰钢管的实际需求，实现节能环保的目的，促进我国疏浚行业高质量发展。

疏浚工程用无肋板平面法兰钢管

范围

本文件规定了疏浚工程用无肋板平面法兰钢管的结构及标记、技术要求、试验方法、检验规则和交付文件。

本文件适用于疏浚工程用无肋板平面法兰钢管（以下简称“法兰钢管”）的设计、制造和验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 241  金属管 液压试验方法

GB/T 699  优质碳素结构钢

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 709  热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 985.2  埋弧焊的推荐坡口

GB/T 1591  低合金高强度结构钢

GB/T 2102-2022  钢管的验收、包装、标志和质量证明书

GB/T 3077  合金结构钢

GB/T 3091  低压流体输送用焊接钢管

GB/T 5293  埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求

GB/T 5779.1  紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱一般要求

GB/T 5779.2  紧固件表面缺陷 螺母

GB/T 8923.1—2011  	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 9124（所有部分）  钢直管法兰

GB/T 10045  非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝

GB/T 11345  焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定

GB/T 12470  埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求

GB/T 17493  热强钢药芯焊丝

GB/T 29712—2013  焊缝无损检测 超声检测 验收等级

GB/T 36034  埋弧焊用高强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求

GB 50236  现场设备、工业管道焊接工程施工规范

中国船级社《材料与焊接规范》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

无肋板平面法兰钢管  steel pipe with flat flanges

承插贯穿整个法兰内径，并在端部焊接，焊接坡口位于法兰两端面，管道中心线与法兰中心线一致的钢管。

直管长度  length

钢管与法兰焊接完成后，两个法兰外端面之间的距离。

通径  drift diameter

钢管内径。

错边量  alignment tolerance

板材的对接边不在同一平面上的偏差量。

椭圆度  ellipticity

圆形钢管横截面上最大直径与最小直径之差。

垂直度  perpendicularity

钢管两端的法兰平面与钢管轴线之间的垂直状态。

平面度 flatness

法兰端面的平整度。

同轴度 coaxiality

两端法兰螺栓孔的偏差角度。

螺栓 bolt

法兰与法兰固定的链接件。

螺距 screw pitch

沿螺旋线方向量得的相邻两螺纹之间的距离。

螺栓直径 diameter of bolt

螺栓横截面山最宽的距离。

法兰 flange

钢管端部，通过螺栓链接管道的固定件。

符号

下列符号适用于本文件。

D0：法兰钢管内径，单位为毫米（mm）。

D1：法兰内径，单位为毫米（mm）。

D2：螺栓孔中心距，单位为毫米（mm）。

D3：法兰外径，单位为毫米（mm）。

D4：螺栓孔直径，单位为毫米（mm）。

H1：平面法兰钢管外端面坡口深度，单位为毫米（mm）。

H2：平面法兰钢管内端面坡口深度，单位为毫米（mm）。

L：直管长度，单位为毫米（mm）。

n：法兰螺栓孔数量，单位为个。

T1：钢管管体厚度，单位为毫米（mm）。

T2：法兰厚度，单位为毫米（mm）。

γ：法兰内端面坡口角度，单位为度（°）。

θ：法兰外端面坡口角度，单位为度（°）。

结构及标记

结构

法兰钢管的直管结构如图 1 所示，直管尺寸参见表 1。

法兰钢管直管结构示意图

法兰钢管的焊接坡口结构如图 2 所示，焊接坡口尺寸参见表 1。

法兰钢管焊接坡口结构示意图

表 1 法兰钢管尺寸

| D0 mm | L mm | T1 mm | 法 兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大允许 工作压力 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T2 mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | D4 mm | n 个 | H1 mm | H2 mm | θ | γ |  |
| 400 | 6000/12000 | 8 | 35 | 419 | 500 | 560 | 18 | 16 | 10 | 4 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 10 | 35 | 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 6000/12000 | 8 | 35 | 469 | 565 | 615 | 18 | 16 | 10 | 4 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 10 | 35 | 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 35 | 477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 6000/12000 | 10 | 35 | 523 | 610 | 670 | 24 | 16 | 12 | 4 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 12 | 35 | 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 35 | 531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | 6000/12000 | 12 | 35 | 577 | 680 | 750 | 27 | 18 | 12 | 6 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 14 | 35 | 581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 35 | 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 6000/12000 | 14 | 35 | 632 | 760 | 830 | 27 | 20 | 12 | 6 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 16 | 35 | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 35 | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 1 法兰钢管尺寸（续）

| D0 mm | L mm | T1 mm | 法 兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大允许 工作压力 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T2 mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | D4 mm | n 个 | H1 mm | H2 mm | θ | γ |  |
| 650 | 6000/12000 | 14 | 35 | 682 | 780 | 870 | 27 | 24 | 12 | 6 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 16 | 35 | 686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 35 | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 6000/12000 | 16 | 35 | 736 | 840 | 910 | 27 | 24 | 12 | 6 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 18 | 35 | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 35 | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 35 | 748 |  |  |  |  | 14 | 6 | 45 | 45 |  |
| 750 | 6000/12000 | 16 | 40 | 786 | 930 | 1020 | 30 | 24 | 12 | 6 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 18 | 40 | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 40 | 794 |  |  |  |  | 14 | 8 |  |  |  |
|  |  | 25 | 40 | 798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 6000/12000 | 16 | 40 | 836 | 970 | 1030 | 30 | 24 | 12 | 6 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 18 | 40 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 40 | 844 |  |  |  |  | 14 | 8 |  |  |  |
|  |  | 22 | 40 | 848 |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 25 | 40 | 854 | 970 | 1030 | 33 | 24 |  |  |  |  |  |

表 1 法兰钢管尺寸（续）

| D0 mm | L mm | T1 mm | 法 兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大允许 工作压力 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T2 mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | D4 mm | n 个 | H1 mm | H2 mm | θ | γ |  |
| 850 | 6000/ 12000 | 16 | 40 | 886 | 1020 | 1120 | 33 | 24 | 12 | 6 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 18 | 40 | 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 40 | 894 |  |  |  |  | 14 | 8 |  |  |  |
|  |  | 22 | 40 | 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 40 | 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 6000/ 12000 | 18 | 57 | 940 | 1110 | 1200 | 33 | 28 | 14 | 8 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 20 | 57 | 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 57 | 948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 57 | 954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 950 | 6000/ 12000 | 18 | 57 | 990 | 1160 | 1250 | 33 | 28 | 14 | 8 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 20 | 57 | 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 57 | 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 57 | 1004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 6000/ 12000 | 20 | 57 | 1044 | 1210 | 1310 | 45 | 28 | 14 | 8 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 22 | 57 | 1048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 57 | 1054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 1 法兰钢管尺寸（续）

| D0 mm | L mm | T1 mm | 法 兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大允许 工作压力 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T2 mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | D4 mm | n 个 | H1 mm | H2 mm | θ | γ |  |
| 1100 | 6000/ 12000 | 22 | 57 | 1148 | 1320 | 1420 | 45 | 28 | 14 | 8 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 25 | 57 | 1154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 57 | 1164 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 1200 | 6000/ 12000 | 25 | 57 | 1254 | 1420 | 1530 | 45 | 32 | 16 | 8 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 30 | 57 | 1264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 57 | 1268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 6000/ 12000 | 25 | 57 | 1354 | 1530 | 1630 | 50 | 32 | 16 | 12 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 30 | 57 | 1364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 57 | 1368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 57 | 1374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | 6000/ 12000 | 25 | 57 | 1454 | 1640 | 1750 | 50 | 32 | 16 | 12 | 45 | 45 | 3.0 |
|  |  | 30 | 57 | 1464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 57 | 1468 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |
|  |  | 35 | 57 | 1474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：客户也可以依据现场实际工况对表格内的数据进行调整。

标记

法兰钢管的产品标记允许经购方和制造商协定，一般由产品代码、尺寸规格、钢管代号和材质代号组成。

法兰钢管的标记允许采用外标记、内标记或记忆芯片单独标示，也允许组合使用：

外标记：位于钢管外表面，首项距法兰200 mm，与焊缝间距大于100 mm；两端标识，位置错开180°；字体宜选用高 80 mm，宽60 mm；用不锈钢或碳素钢焊条焊接在钢管外表面；

内标记：位于钢管内表面，首项距管端不小于300 mm，标记内容宜采用油漆喷涂形式标识在钢管内表面；

记忆芯片：在法兰外径、间隔180°的中心位置钻两个平底盲孔，盲孔直径15 mm，深5 mm，用密封胶将记忆芯片固定封存在盲孔内；或根据用户要求，采用其他结构形式。每根法兰钢管应配置 4 只记忆芯片，记忆芯片的安装方式参见附录 A。

技术要求

材料

钢管

材质的选用参见表 1 或表 B.1。

法兰钢管材质选用                        单位为毫米

| 规格 | 指标 |
| --- | --- |
| 200≤D0≤500 | 管体材质宜选用符合 GB/T 700 规定的碳素结构钢，钢材的化学成分和力学性能应符合GB/T 700 的规定，外观、尺寸应符合 GB/T 709 的规定 |
| 500＜D0≤900 | 管体材质宜选用符合符合 GB/T 1591 规定的低合金高强度结构钢，钢材的化学成分和力学性能应符合 GB/T 1591 的规定，外观尺寸应符合 GB/T 709 的规定 |
| D0＞900 | 管体材质宜选用疏浚用高强耐磨钢，屈服强度不小于 690 MPa，外观尺寸应符合 GB/T 709的规定 |

法兰材质

宜选用钢板、焊件或锻件，应符合 GB/T 9124（所有部分）的规定。

焊丝和焊剂

质量应符合 GB/T 12470、GB/T 5293、GB/T 36034 的规定；药芯焊丝质量应符合 GB/T 17493、GB/T 10045 的规定。

紧固件

材质的选用参见表 2。

紧固件材质选用                        单位为毫米

| 规格 | 指标 |
| --- | --- |
| 螺纹直径＜16 | 宜选用 GB/T 699 规定的35#钢，调质处理 |
| 螺纹直径≥16 | 宜选用 GB/T 699 规定45#钢、GB/T 3077 规定的低碳合金钢和中碳合金钢，调质处理 |

螺栓、螺母宜选用性能等级8.8级及以上。

螺母的表面缺陷应符合GB/T 5779.2的规定，螺栓的表面缺陷应符合GB/T 5779.1的规定。

焊缝

焊接工艺应符合《材料与焊接规范》的要求。

焊缝坡口应符合GB/T 986的规定。

管体焊缝质量应符合GB/T 3091 的规定。

法兰与钢管角焊缝质量应符合GB 50236的规定，法兰端面焊缝余高应进行机械加工，采用打磨机将机加工部位打磨光滑、平整。

外观

管体表面应无凹陷、裂缝、结疤、折叠、毛刺等缺陷。

法兰密封面应无裂纹、划痕等缺陷。

尺寸偏差

通径

公称通径允许偏差应符合表 3 的规定。

公称通径允许偏差                       单位为毫米

| 规格 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 管体 | 管端 |
| ＜600 | ±2.0 | ±1.5 |
| ≥600 | ±3.0 | ±2.0 |
| 管端为法兰钢管端面 100 mm 范围。 |  |  |

壁厚

管体壁厚允许偏差应符合 GB/T 709 的规定。

长度

法兰钢管的通常长度宜选用 5 800 mm、6 000 mm、11 800 mm、12 000 mm四种规格，长度的允许偏差为±5 mm。经供需双方协商，可供应其它长度的法兰钢管。

椭圆度

与法兰连接处的管体外径及法兰内径的椭圆度允许偏差应符合表 4 的规定。

椭圆度允许偏差                        单位为毫米

| 公称通径 | 指标 |
| --- | --- |
| ＜600 | ≤3.0 |
| ≥600 | ≤4.0 |

垂直度

法兰平面应垂直于与其连接的法兰钢管轴线，垂直度允许偏差应不大于 2.0 mm。

平面度

法兰外端面平面度允许偏差应不大于 2.0 mm。

同轴度

法兰中心与管体中心同轴度允许偏差应不大于 2.0 mm。

螺孔中心偏差

钢管两端法兰对应螺栓孔中心允许偏差应不大于 0.3°。

错边量

标称壁厚不大于 16 mm 时，错边量应不大于 1.5 mm；

标称壁厚大于 16 mm 时，错边量应不大于 2.0 mm。

焊缝余高

外焊缝余高应不大于 3.0 mm，内焊缝余高应不大于 2.0 mm。

管端切斜

管端切斜应不大于 2.0 mm。

静水压力

试验压力为设计工作压力的 1.25 倍，保压 15 min 应无渗漏。

可采用焊缝超声波探伤检验代替静水压力试验。超声波探伤检验应符合 GB/T 29712—2013中验收等级 2 级的规定。

无损检验

管体纵焊缝、多通道相关线焊缝、弯头环焊缝等对接焊缝应进行超声波探伤，宜在焊接完成 12 h后进行检验，应符合 GB/T 29712—2013 中验收等级 2 级的规定。

涂装

除法兰外，钢管表面可做防腐处理。

涂装前钢材应进行表面处理，除锈等级不低于 GB/T 8923.1—2011 中 Sa 3.0 级的规定，粗糙度不低于 40 μm。

防腐宜采用一底一面，底漆宜采用富锌漆，漆膜厚度应不小于150 µm。

试验方法

材料

钢管

生产前应进行复检，复检项目包括化学成分、拉伸试验、弯曲试验和夏比冲击试验，复检频次为每个检验批不少于 2 次。

复检结果应符合 6.1.1 的规定。

法兰材质

生产前应进行复检，复检项目包括化学成分、拉伸试验和夏比冲击试验，复检频次为每个检验批不少于 1 次。

复检结果应符合6.1.2 的规定。

焊丝和焊剂、紧固件

采用查验质量证明书的方式进行检查。

焊缝

进行法兰钢管焊缝理化检测，检验项目包括焊缝拉伸。

外观

采用目测的方法进行检查。

尺寸偏差

采用钢卷尺、直角尺、焊接检验尺等量具进行检查。

静水压力

按 GB/T 241 的规定进行。

无损检验

按 GB/T 11345 的规定进行。

涂装

采用目测方法检查法兰钢管的防腐外观质量。

采用涂层测厚仪检查漆膜厚度。

检验规则

检验分类

法兰钢管检验分为型式检验和出厂检验。

组批

同一牌号、同一规格，连续生产的法兰钢管为一组批，每批次不超过 500 根。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或产品转厂生产时的试制定型鉴定；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

质量监督机构提出检验要求时；

订购方提出检验要求时。

型式检验的项目按表5的规定进行，每批次抽取 1 件试样。

若型式检验项目全部符合第 6 章的要求时，则判定该批次产品型式检验合格。若其中任一一项目检验不符合要求时，则判定该批次产品型式检验不合格。

出厂检验

每批产品出厂前应进行出厂检验，检验项目按表5的规定进行。

每批抽检比例为5％，每批不少于5件。

若出厂检验项目全部符合第 6章的要求时，则判定该批产品出厂检验合格，出具质量合格证书。若有不符合要求的项目时，允许采取纠正措施后对该项目进行复验。若复验符合要求，则仍判定该批次出厂检验合格；若复验仍不符合要求，则判定该批次出厂检验不合格。

检验项目

| 序号 | 项目 |  | 型式检验 | 出厂检验 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | 钢管 | ● | ○ | 6.1.1 | 7.1.1 |
| 2 |  | 法兰材质 | ● | ○ | 6.1.2 | 7.1.2 |
| 3 |  | 焊丝和焊剂 | ● | ○ | 6.1.3 | 7.1.3 |
| 4 |  | 紧固件 | ● | ○ | 6.1.4 | 7.1.3 |
| 5 | 焊缝 | 焊缝坡口 | ● | — | 6.2.2 | 7.2 |
| 6 |  | 管体纵焊缝 | ● | ● | 6.2.3 | 7.2 |
| 7 |  | 多通道相关线焊缝 | ● | ● | 6.2.3 | 7.2 |
| 8 |  | 弯头环焊缝 | ● | ● | 6.2.3 | 7.2 |
| 9 | 外观 |  | ● | ● | 6.3 | 7.3 |
| 10 | 尺寸偏差 |  | ● | ● | 6.4 | 7.4 |
| 11 | 静水压力 |  | ● | ○ | 6.5 | 7.5 |
| 12 | 无损检验 |  | ● | ● | 6.6 | 7.6 |
| 13 | 涂装 |  | ● | ○ | 6.7 | 7.7 |
| ●为必检项目；○为订购方与承制方商定检验项目；—为不检项目。 |  |  |  |  |  |  |

交付文件

产品交付时应提供包括但不限于下列文件：

a)	产品质量证明书；

b)	材质质量证明书；

c)	尺寸检测报告；

d)	无损检测报告；

e)	静水压力试验报告（如有）。

（资料性）
记忆芯片的安装方式

记忆芯片的安装位置见图 A.1。

记忆芯片的安装位置

记忆芯片的参考规格见图 A.2。

记忆芯片的参考规格

（资料性）
法兰钢管材质选用

采用欧标的法兰钢管材质选用见表 A.1。

采用欧标的法兰钢管材质要求                单位为毫米

| 规格 | 指标 |
| --- | --- |
| 200≤D0≤500 | 管体材质宜选用符合 BS EN 10025-2 规定的非合金结构钢，屈服强度小于 355 MPa，钢材的化学成分和力学性能应符合 BS EN 10025-2 的规定 |
| 500＜D0≤900 | 管体材质宜选用符合 BS EN 10025-4 规定的热机械轧制可焊接细晶粒结构钢，屈服强度不小于 355 MPa，钢材的化学成分和力学性能应符合 BS EN 10025-4 的规定 |
| D0＞900 | 管体材质宜选用符合 BS EN 10025-6 规定的调质高屈服强度结构钢扁平材，屈服强度不小于 690 MPa，钢材的化学成分和力学性能应符合 BS EN 10025-6 的规定 |

参考文献

[1] JT/T 1282 钢质排泥管

[2] BS EN 10025-2 Hot rolled products of structural steels. Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

[3] BS EN 10025-4 Hot rolled products of structural steels. Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels

[4] BS EN 10025-6 Hot rolled products of structural steels. Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition